Zkouška tahem
11. Podstata zkoušky


22. Zkušební stroj


63. Zkušební tyče


73. 1 Zkušební tyče pro tenké výrobky (plechy, pásy a ploché výrobky) o tloušťce a  od 0,1 do 3,0 mm


73. 1. 1 Nepoměrné zkušební tyče


83. 1. 2  Poměrné zkušební tyče


93. 2 Zkušební tyče pro plechy a ploché výrobky o tloušťce a ( 3,0 mm a dráty, tyče a profily o průměru nebo tloušťce a ( 4,0 mm


114. Provedení zkoušky (+ video)


125. Vyhodnocení základních charakteristik……………………..

125. 1 Definice vybraných pojmů


135. 2 Napěťové charakteristiky


135. 2. 1 Mez kluzu


145. 2. 2 Pevnost v tahu


145. 2. 3 Modul pružnosti


155.3 Deformační charakteristiky


155. 3. 1 Tažnost


165. 3. 2 Kontrakce


166. Příklady vyhodnocení tahových diagramů…………………

166. 1 Př.1: Tahový diagram se smluvní mezí kluzu


196. 2 Př. 2: Tahový diagram s horní a dolní mezí kluzu


237. Hlavní probrané pojmy


238. Použitá literatura




[image: image41.wmf]0

0

65

,

5

S

L

×

=


1. Podstata zkoušky

Zkouška jednoosým tahem je základní zkouška, která je svým principem, jednoduchostí a účelností předurčena k tomu, aby se stala nejrozšířenější a nejuznávanější zkušební metodou na hodnocení mechanických vlastností materiálů.

Zkouška spočívá v deformaci zkušební tyče jednoosým tahovým zatížením obvykle do přetržení pro stanovení jedné nebo více napěťových a deformačních charakteristik zavedených v normě. Obvykle se zkouší při okolní teplotě v rozmezí od 10°C do 35°C, pokud není stanoveno jinak; v arbitrážních případech při teplotách (23±5)°C. Rychlost zatěžování se pohybuje od 0,5 do 2,0 mm.min-1.

Zkoušky kovových materiálů tahem se v ČR řídí národní normou ČSN EN 10002 - 1 Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty (vydána 1.2.2002) a ČSN EN 10002 - 5 Kovové materiály – Zkouška tahem – Část 5: Zkouška tahem za zvýšené teploty (vydána 1.7.1998). Dne 1.8.1997 byly vydány i další části uvedené normy, jejich platnost však byla ukončena:

· Část 2: Kovové materiály – Zkouška tahem – Ověřování měřícího systému síly trhacích strojů; platnost ukončena k: 1.3.2001
· Část 3: Kovové materiály – Zkouška tahem – Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů; platnost ukončena k: 1.9.2002
· [image: image42.wmf]2

0

c

d

L

L

+

³

Část 4: Kovové materiály – Zkouška tahem – Ověřování průtahoměrů používaných při zkoušce jednoosým zatěžováním; platnost ukončena k: 1.3.2003
2. Zkušební stroj

[image: image43.wmf]d

L

L

2

0

c

+

=

Podstata zkušebních strojů zůstává stejná od konce 19. století, kdy bylo započato s jejich sériovou výrobou. Stroj tvoří pevný rám (obr. 1), v jehož horní části je umístěno siloměrné zařízení. Zkušební těleso je jedním koncem uchyceno v horní upínací hlavě spojené se siloměrným zařízením a druhým koncem pomocí spodní upínací hlavy k pohyblivému střednímu příčníku, který je uváděn do pohybu motorem přes vřeteno. Při pohybu středního příčníku dochází k postupnému zatěžování a deformaci zkušebního tělesa. Zátěžná síla F měřená pomocí sklonné váhy (obr.2) je vychýlením závaží přenášena přes hřebenovou tyč s pastorkem na ukazatel a pisátko registračního zařízení. Pohyb středního příčníku vyvolává prodloužení L zkušební tyče a zároveň zajišťuje odvíjení registračního papíru.

Pozn.1: Vhodnou úpravou uchycení zkušebního tělesa je možno na zkušebním stroji provádět i ostatní mechanické zkoušky (tlakem, ohybem, krutem, střihem).
Pozn. 2: Pohon zkušebních strojů může být mechanický nebo hydraulický (u nich je působící síla snímána z hydrostatického tlaku oleje v pracovním válci).

[image: image44.wmf]0

0

65

,

5

S

L

×

=

Pozn. 3: V současné době jsou široce využívány elektronické zkušební stroje řízené počítačem (obr. 4). 
[image: image45.wmf]
[image: image46.wmf]2

0

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

d

S

p


Snímání prodloužení L z pohybu příčníku vnáší do měření chybu, která je způsobena elastickou deformací celého měřicího řetězce zahrnujícího horní a střední příčník, upínací čelisti a zkušební tyč včetně vymezení vůlí v mechanismu. Z obr. 3 je patrné, že tato elastická deformace systému  dosahuje významných hodnot.  

[image: image47.wmf]
Moderní elektronické zkušební stroje (obr. 4) dovolují registrovat skutečné prodloužení zkušební tyče pomocí zařízení zvaného průtahoměr, který se pomocí měřicích břitů připevňuje na zkušební tyč. Prodlužování tyče je pomocí tenzometrického či indukčního snímače převedeno na elektrický signál, který je možno dále elektronicky zpracovávat. Současně je pomocí tenzometrické hlavy upevněné v horním příčníku zaznamenávána i velikost působící zátěžné síly.

[image: image48.wmf]
[image: image49.wmf]
[image: image50.wmf]0

0

c

5

,

1

S

L

L

×

+

³


3. Zkušební tyče 

Zkušební tyč je obvykle připravena obráběním vzorku odebraného z výrobku, i když vzorky o stálém příčném průřezu (profily, dráty, tyče) mohou být podrobeny zkoušce bez obrobení. Na  obr. 5 je uveden přehled charakteristických rozměrů zkušebních tyčí.
[image: image51.wmf]0

0

c

2

S

L

L

×

+

=


Zkušební tyče jsou dvojího druhu:

· [image: image52.wmf]d

L

L

2

c

t

+

³

poměrné, pro jejichž počáteční měřenou délku L0 a počáteční průřez S0 platí vztah 
[image: image1.wmf]0

0

S

k

L

×

=

, 
kde k je 5,65 a délka L0 ( 20 mm. Jestliže příčný průřez zkušební tyče nesplňuje požadavky kladené na hodnoty k a L0, používá se větší hodnota k ; přednostně k = 11,3. Pro poměrné zkušební tyče je délka L0 zaokrouhlována na nejbližší násobek 5 mm za předpokladu, že rozdíl mezi vypočtenou a označenou délkou je menší než 10 % L0. Délka L0 musí být určena s přesností ±1 % a označena značkou nebo ryskou, která netvoří vrub, jenž by mohl vyvolat předčasný lom.   
· nepoměrné jsou zkušební tyče, jejichž délka L0 je nezávislá na počátečním příčném průřezu S0.

[image: image53.wmf]V dalším textu jsou popsány nejčastěji používané zkušební tyče:

3. 1 Zkušební tyče pro tenké výrobky (plechy, pásy a ploché výrobky) o tloušťce a  od 0,1 do 3,0 mm 

3. 1. 1 Nepoměrné zkušební tyče

a) Nepoměrná zkušební tyč s odstupňovanou šířkou (obr. 6): je-li k dispozici  dostatek materiálu, má obvykle zkušební tyč konce k upnutí b´  širší než je její šířka b.

[image: image54.wmf]
[image: image55.wmf]
b) Nepoměrná zkušební tyč stejné šířky: 
[image: image56.emf] 

Indukční snímač prodloužení  zkušební tyče  


[image: image57.wmf]0

eL

eL

S

F

R

=


3. 1. 2  Poměrné zkušební tyče
[image: image58.wmf]0

eH

eH

S

F

R

=

U poměrných zkušebních tyčí s odstupňovanou šířkou a poměrných zkušebních tyčí stejné šířky je počáteční měřená délka L0 dána vztahy 
[image: image2.wmf]0

0

65

,

5

S

L

×

=

 pro krátké tyče a 
[image: image3.wmf]0

0

35

,

11

S

L

×

=

 pro dlouhé tyče. Pro ostatní rozměry platí výše uvedené vztahy.

3. 2 Zkušební tyče pro plechy a ploché výrobky o tloušťce a ( 3,0 mm a dráty, tyče a profily o průměru nebo tloušťce a ( 4,0 mm 

Obvykle je zkušební tyč obrobena a zkoušená část musí přecházet do konců k upnutí přechodovou částí o vhodném poloměru, přičemž konce mají tvar přizpůsobený čelistem zkušebního stroje.

[image: image59.wmf]0

eL

eL

S

F

R

=


[image: image60.wmf]0

p

p

S

x

F

x

R

=


[image: image61.wmf]2

0

,

p

R


Nepoměrné zkušební tyče mohou být použity v případě, že je to uvedeno v normě na výrobek. 

[image: image62.wmf]100

2

0

0

L

,

×


4. Provedení zkoušky

Zkušební tyč je vhodným způsobem (pomocí klínů, závitových, osazených nebo hydraulických čelistí) upnuta do trhacího stroje tak, aby zatížení působilo pokud možno v ose zkušební tyče. Po spuštění motoru je do pohybu uveden střední příčník. Zkušební tyč je tak zatěžována silou F, jejíž velikost je registrována v závislosti na prodloužení L zkušební tyče. Zkouška tahem obvykle končí porušením zkušební tyče.  

[image: image63.wmf]0

S

F

R

m

m

=


Vynesením zátěžné síly F [N] a prodloužení zkušební tyče L [mm] do grafu vznikne tahový diagram, v němž je nezávisle proměnnou  L a závisle proměnnou F. Na obr. 6 jsou uvedeny základní typy těchto tahových diagramů pro kovové materiály: 

[image: image64.wmf]el

e

R

E

=


Moderní elektronické trhací stroje umožňují automatický průběžný přepočet zátěžné síly F na napětí R (
[image: image4.wmf]0

S

F

R

=

) a prodloužení zkušební tyče L na deformaci  (
[image: image5.wmf]0

L

L

D

=

e

); 
[image: image65.wmf]0

el

el

L

L

D

e

=


tahové diagramy potom mohou být vynášeny v souřadnicích napětí R  – deformace . Počáteční plocha příčného průřezu zkušební tyče S0 i počáteční měřená délka L0 jsou pro danou zkušební tyč konstantní a proto tahové diagramy vynášené v souřadnicích  R –  jsou tvarově shodné s diagramy vynášenými v  souřadném systému F – L; na osách jsou však jiné charakteristiky s odpovídajícími měřítky a jednotkami (obr. 7).  

[image: image66.wmf] 

100

0

0

u

×

-

=

L

L

L

A


[image: image67.wmf](

)

100

0

pl

u

×

D

=

L

L

A


5. Vyhodnocení základních charakteristik

5.1 Definice vybraných pojmů 

· Počáteční měřená délka zkušební tyče L0
· Délka zkušební tyče měřená v kterémkoliv okamžiku tahové zkoušky L
· Prodloužení L v [mm] je přírůstek počáteční měřené délky L0 v každém okamžiku během zkoušky;  L  = L  - L0,
· Prodloužení v [%] je prodloužení zkušební tyče vyjádřené v procentech počáteční měřené délky L0 ;  prodloužení v % = 
[image: image6.wmf]100

Δ

×

0

L

L


· Poměrná deformace [–] je přírůstek počáteční měřené délky L0 v každém okamžiku během zkoušky vztažený na počáteční měřenou délku L0; 
[image: image7.wmf]0

L

L

D

=

e

.
· [image: image68.wmf]100

0

u

0

×

-

=

S

S

S

Z

Smluvní napětí R [N.mm-2] je poměr zátěžné síly F a počátečního průřezu zkušební tyče S0;  
[image: image8.wmf]0

S

F

R

=

.

5. 2 Napěťové charakteristiky

5. 2. 1 Mez kluzu 
Mez kluzu je definována jako napětí, při kterém se zkoušený materiál začíná plasticky  deformovat. Charakter přechodu mezi elastickou a plastickou deformací je dán typem materiálu; mohou se vyskytovat závislosti  F – L uvedené na obr. 8: 

[image: image69.emf]

[image: image9.wmf]
[image: image70.wmf](

)

100

0

pl

u

×

D

=

L

L

A


5. 2. 2 Pevnost v tahu 
Pevnost v tahu Rm  je napětí odpovídající největšímu zatížení  Fm  (obr. 9).
[image: image71.wmf]
[image: image72.png]



5. 2. 3 Modul pružnosti 
Modul pružnosti obecně odráží tuhost vazeb mezi atomy a charakterizuje odolnost materiálu vůči elastické deformaci. Je měřítkem tuhosti a jeho převrácená hodnota je měřítkem poddajnosti materiálu v oblasti pružných deformací.

Lineární závislost mezi působícím napětím  a elastickou deformací el je popsána pomocí Hookeova zákona (
[image: image10.wmf]el

e

s

×

=

E

), kde konstantou úměrnosti je Youngův modul pružnosti v tahu E. Hodnotu E je tedy možno určit ze sklonu počátečního přímkového úseku tahového diagramu (obr. 10). 

[image: image73.png]


 

[image: image74.png]sklonnd vaha —
777\7,,

ukazatel
registraéniho zarizeni

~___— horni pfiénik

papir a pisatko
registracniho zarizeni )

pravitko ——

nosné sloupy -——

zakladnideska —

ATAT TR ’ E

WX
WARAALL BLLRY Javamwe

N,
 suwuawashhainwa

7

horni upinaci hlava

zkusSebni ty¢
spodni upinaci hlava

stredni priénik

;”j/ ovladani rychlosti
stredniho priéniku

———8roubové vieteno

__—elektromotor

/
TIANY I ANY LAY /Y

TR 7R 7R




5.3 Deformační charakteristiky

5. 3. 1 Tažnost  
Tažnost A je trvalé prodloužení měřené délky po přetržení (Lu – L0) vyjádřené v procentech počáteční měřené délky L0 . Může být určena dvěma způsoby 
1. Přímým zjištěním konečné měřené délky Lu po přetržení zkušební tyče a výpočtem (obr. 11). 
[image: image75.png]ukazatel

zkusebni
tyc

stredni
pricnik

pravitko




2. Z tahového diagramu odečtem prodloužení (Lu)pl zkušební tyče z počáteční              měřené délky L0 na konečnou měřenou délku po přetržení Lu a výpočtem (obr. 12)..
[image: image76.png]



Pozn. 1: V případě použití poměrných zkušebních tyčí, kdy počáteční měřená délka je jiná než L0 = 
[image: image11.wmf]0

5,65

S

 (S0 je počáteční plocha příčného průřezu), musí být symbol A doplněn indexem označujícím součinitele použité poměrnosti, například : 

[image: image77.png]


A 11,3 = prodloužení počáteční měřené délky v procentech pro L0 = 
[image: image12.wmf]0

11,3

S

.

Pozn. 2: V případě použití nepoměrných zkušebních tyčí musí být symbol A doplněn indexem označujícím použitou počáteční měřenou délku vyjádřenou v milimetrech :

[image: image78.png]


A 80 mm  = prodloužení počáteční měřené délky v procentech pro L0 = 80 mm.

5. 3. 2 Kontrakce     
Kontrakce Z je největší změna příčného průřezu po přetržení zkušební tyče (S0 – Su) vyjádřená v % počátečního příčného průřezu S0  (obr. 13)..

[image: image79.png]



[image: image80.png]



6. Příklady vyhodnocení tahových diagramů
6. 1 Př. 1: Tahový diagram se smluvní mezí kluzu 
Na obr. 14 je uveden záznam ze zkoušky tahem provedené na nepoměrné ploché zkušební tyči o příčných rozměrech a = 2mm, b = 20 mm a počáteční měřené délce zkušební tyče L0 = 80 mm. Po ukončení experimentu byla změřena konečná měřená délka zkušební tyče po přetržení Lu = 95,12 mm.

Prodloužení zkušební tyče bylo měřeno průtahoměrem s  měrnou délkou (vzdáleností mezi břity) 20 mm. Po dosažení plastického prodloužení  přesahujícího velikost 0,2% L0 byl průtahoměr odpojen a další prodlužování zkušební tyče bylo odvozeno z pohybu příčníku. Do výpočtu E a Rp0,2 je tedy místo počáteční měřené délky zkušební tyče L0 = 80 mm použita měrná délka průtahoměru 
[image: image13.wmf]´

0

L

 = 20 mm. 

[image: image81.jpg]


U zkoumaného materiálu je možno určit modul pružnosti v tahu E, smluvní mez kluzu Rp0,2, mez pevnosti v tahu Rm , tažnost A80mm a kontrakci  Z.

[image: image82.png][

ORIGIN

Miitutoyo

i



[image: image83.png]



Modul pružnosti v tahu E  je dán vztahem 
[image: image14.wmf]el

R

E

e

=

;  
[image: image15.wmf]0

S

F

R

=

;  
[image: image16.wmf]´

D

=

0

L

L

el

el

e

 .                   Je tedy nutno stanovit velikost síly F a odpovídajícího elastického prodloužení Lel. Síla F  je libovolná síla na přímkovém prodloužení lineární části diagramu; s výhodou použijeme F = 19 200 N. Této síle odpovídá prodloužení Lel = 0,0506 mm (souřadnice bodu ().
 Potom   
[image: image17.wmf]192000

05

,

0

19200

20

2

20

0

0

0

0

0

=

×

×

=

×

×

=

×

=

=

=

´

´

´

el

el

e

el

L

F

b

a

L

L

F

S

L

L

L

S

F

R

E

l

D

D

D

e

 .

Po zaokrouhlení byla stanovena hodnota modulu pružnosti v tahu E  = 1,92.105 N.mm-2
Smluvní mez kluzu  Rp0,2 určíme pomocí vztahu 
[image: image18.wmf]0

p0,2

2

,

0

p

S

F

R

=

. Síla Fp0,2  je dána průsečíkem rovnoběžky s lineární částí diagramu vedené ve vzdálenosti 0,2 % 
[image: image19.wmf]´

0

L

 s čárou diagramu (y - souřadnice bodu (). Z diagramu bylo odečteno, že pro 0,2% 
[image: image20.wmf]´

0

L

 = 0,04 mm je  Fp0,2  = 19 200 N.   Potom 


[image: image21.wmf]480

20

2

19200

p0,2

0

p0,2

p0,2

=

×

=

×

=

=

b

a

F

S

F

R

 .

Bylo stanoveno, že smluvní meze kluzu  Rp0,2  = 480 N.mm-2.
Mez pevnosti Rm zjistíme ze vztahu 
[image: image22.wmf]0

m

m

S

F

R

=

.  Fm  je nejvyšší síla dosažená během experimentu (y - souřadnice bodu (). Z diagramu určíme, že Fm = 24 050 N.  Potom 


[image: image23.wmf]601

20

2

24050

0

=

×

=

×

=

=

b

a

F

S

F

R

m

m

m

 .

[image: image84.wmf] 

100

0

0

u

×

-

=

L

L

L

A

Bylo určeno, že mez pevnosti  Rm = 601 N.mm-2.
Tažnost A80 mm určíme pomocí vztahu 
[image: image24.wmf]100

0

0

u

mm

 

80

×

-

=

L

L

L

A

. Konečná měřená délka po přetržení zkušební tyče Lu je změřena po ukončení experimentu; Lu = 95,12 mm. Potom     
[image: image25.wmf]90

,

18

100

00

,

80

00

,

80

12

,

95

100

0

0

u

mm

 

80

=

×

-

=

×

-

=

L

L

L

A

 .

Bylo stanoveno, že tažnost zkoumaného materiálu  A80 mm = 18,90 %.

[image: image85.png]



6. 2 Př. 2: Tahový diagram s horní a dolní mezí kluzu 

Na obr. 15 je uveden záznam ze zkoušky tahem provedené na poměrné zkušební tyči kruhového průřezu o průměru zkoušené délky d = 8 mm a počáteční měřené délce zkušební tyče L0 = 40 mm. Po ukončení experimentu byl na přetržené zkušební tyči zjištěn její nejmenší průměr du = 5,85 mm a konečná měřená délka zkušební tyče po přetržení Lu = 52,60 mm. 

Prodloužení zkušební tyče bylo měřeno průtahoměrem s  měrnou délkou (vzdáleností mezi břity) 20 mm. Po dosažení plastického prodloužení byl průtahoměr odpojen a další prodlužování zkušební tyče bylo odvozeno z pohybu příčníku. Do výpočtu E je tedy místo počáteční měřené délky zkušební tyče L0 = 40 mm použita měrná délka průtahoměru 
[image: image26.wmf]´

0

L

 = 20 mm. 

U zkoumaného materiálu je možno určit modul pružnosti v tahu E, horní mez kluzu ReH, dolní mez kluzu ReL mez pevnosti Rm , tažnost  A a kontrakci  Z.

[image: image86.png]F[N]

— \\

P

20000 —————
Plocha zkusebni tyc
obdélnikového prurezu.
a=2,00mm; b=20,00 mm;
Lo=80,00 mm; Ly=95,12 mm.
10000

AL [mm]
priénik

0 9,00 18,00 27,00





[image: image87.png]F[N]

| —
19200
/ Plolché zkusebni ty¢
obdélnikového prurezu.
a=2,00mm; b=20,00 mm;
9600 Lo=380,00 mm; Ly=95,12 mm.
AL [mm]
prutahomeér
. 0 ALeg| 0,110 0,220
0,2%L S|





[image: image88.png]F[N]

/

P S—

dER

20000

ZkusSebni ty¢ kruhového prurezu.
dy = 8,00 mm; dy = 5,85 mm;
Lo =40,00 mm; L, = 52,60 mm.

10000

AL [mm]
priénik

10,00

20,00




Modul pružnosti v tahu E  je dán vztahem 
[image: image27.wmf]el

e

R

E

=

;  
[image: image28.wmf]0

S

F

R

=

;  
[image: image29.wmf]´

D

=

0

el

el

L

L

e

 .                   Je tedy nutno stanovit velikost síly F a odpovídajícího elastického prodloužení Lel. Síla F  je libovolná síla na přímkovém prodloužení lineární části diagramu; s výhodou použijeme  F = 15 000 N. Této síle odpovídá prodloužení Lel = 0,025 mm (souřadnice bodu (). 
Potom      
[image: image30.wmf]238732

025

,

0

15000

2

8

20

2

2

2

0

0

0

0

0

=

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

×

=

=

=

´

´

´

p

D

p

D

D

e

el

el

el

el

L

F

d

L

L

F

S

L

L

L

S

F

R

E

 . 

Po zaokrouhlení byla stanovena hodnota modulu pružnosti v tahu E  = 2,39.105 N.mm-2
Horní mez kluzu ReH určíme ze vztahu 
[image: image31.wmf]0

eH

eH

S

F

R

=

.  FeH  je nejvyšší síla, která ještě působí elastické prodloužení (y - souřadnice bodu (). Z diagramu odečteme, že           FeH = 14 328 N.  Potom 


[image: image32.wmf]285

2

8

14328

2

2

2

0

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

=

p

p

d

F

S

F

R

eH

eH

eH

 .

Bylo zjištěno, že horní mez kluzu   ReH  = 285 N.mm-2.
Dolní mez kluzu ReL je dána vztahem 
[image: image33.wmf]0

eL

eL

S

F

R

=

. FeL je nejnižší síla působící plastické prodloužení (y - souřadnice bodu (). Z diagramu odečteme, že FeL = 13 582 N.  Potom 

[image: image89.png]F[N]

10000

ZkusSebni ty¢ kruhového prurezu.
dy = 8,00 mm; dy = 5,85 mm;
Lo =40,00 mm; L, = 52,60 mm.

AL [mm]
prutahomeér

0 ALe|

0,111 0,222




[image: image34.wmf]270

2

8

13582

2

2

2

0

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

=

p

p

d

F

S

F

R

eL

eL

eL

 .

Bylo stanoveno, že horní mez kluzu   ReL  = 270 N.mm-2.
Mez pevnosti Rm určíme ze vztahu 
[image: image35.wmf]0

m

m

S

F

R

=

. Síla Fm  je nejvyšší síla dosažená během experimentu (y - souřadnice bodu ().Z diagramu odečteme, že Fm = 24 478 N. Potom 


[image: image36.wmf]487

2

8

24478

2

2

2

0

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

=

p

p

d

F

S

F

R

m

m

m

 .

Bylo určeno, že mez pevnosti  Rm = 487 N.mm-2.
Tažnost A určíme pomocí vztahu 
[image: image37.wmf]100

0

0

u

×

-

=

L

L

L

A

. Po ukončení experimentu byla stanovena konečná měřená délka zkušební tyče po přetržení Lu = 52,60 mm. Potom  


[image: image38.wmf]50

,

31

100

00

,

40

00

,

40

60

,

52

100

0

0

u

=

×

-

=

×

-

=

L

L

L

A

 .

Bylo určeno, že tažnost zkoumaného materiálu  A = 31,50 %.
Kontrakci  Z  určíme pomocí vztahu 
[image: image39.wmf]100

0

u

0

×

-

=

S

S

S

Z

. Po ukončení experimentu byl  stanoven nejmenší průměr du = 5,85 mm. Potom     


[image: image40.wmf]50

,

46

100

00

,

8

85

,

5

00

,

8

100

100

2

2

2

100

2

2

2

2

2

2

2

2

0

=

×

-

=

=

×

-

=

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

×

-

=

 

          

          

          

d

2

u

u

u

0

d

d

d

d

d

S

S

S

Z

p

p

p

 

Bylo zjištěno, že kontrakce zkoumaného materiálu  Z  = 46,50 %.
7. Hlavní probrané pojmy

	· Jednoosé  tahové zatížení
	· Poměrná zkušební tyč
	· Modul pružnosti

	· Zkušební stroj
	· Nepoměrná zkušební tyč
	· Horní mez kluzu

	· Tenzometrická hlava
	· Počáteční měřená délka zkušební tyče
	· Dolní mez kluzu

	· Průtahoměr
	· Zkoušená délka zkušební tyče
	· Smluvní mez kluzu

	· Zkušební tyč kruhového průřezu
	· Průměr zkoušené délky válcové
   zkušební tyče
	· Mez pevnosti

	· Plochá zkušební tyč s odstupňovanou šířkou
	· Tloušťka ploché zkušební tyče
	· Tažnost

	· Plochá zkušební tyč stejné šířky
	· šířka zkoušené délky ploché zkušební tyče
	· Kontrakce



8. Použitá literatura

ČSN EN 10002 - 1 Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty (vydána 1.2.2002)
ČSN EN 10002 - 5 Kovové materiály – Zkouška tahem – Část 5: Zkouška tahem za zvýšené teploty (vydána 1.7.1998). 
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001. ISBN 80 – 7204 – 193 – 2.

Veles, P.: Mechanické vlastnosti a zkúšanie kovov. ALFA Bratislava, 1985.


Vzdálenost mezi upínacími čelistmi


Lč ( L0 + 3b








Zkušební tyč





Dewarova nádoba na tekutý dusík      (-196ºC)





Temperační komora


(od -80 do +150ºC)





Celková délka zkušební tyče


Lt


(není předepsána)





S0





Tenzometrická upínací hlava





Tloušťka zkušební tyče


a ( 3 mm





rmin ( 2 mm (válcové tyče);


rmin ( 12 mm


(tyče pravoúhlého průřezu)





Počáteční měřená délka poměrné tyče


� EMBED Equation.3  ���





Průměr zkoušené délky válcové zkušební tyče 


musí být přednostně  


       d = 20, 10 nebo 5 mm





Zkoušená délka zkušební tyče


� EMBED Equation.3  ���, 


pro arbitráž  � EMBED Equation.3  ��� 





Kontrolní otázka 1. : Šířka nepoměrné zkušební tyče b = 20,0 mm. Počáteční délku jste si zvolili L0 = 80 mm. Určete zkoušenou délku Lc a nejmenší volnou délku mezi čelistmi Lč pro zkušební tyč stejné šířky


(Pro b = 20 mm a L0= 80 mm  vyšlo, že  Lc ( 90 mm a Lč ( 140 mm)








Počáteční měřená délka poměrné tyče


� EMBED Equation.3  ���








Počáteční plocha příčného průřezu zkušební tyče


� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���





Kontrolní otázka 3: Průměr poměrné zkušební tyče d = 10,0 mm. Určete    plochu počátečního příčného průřezu S0, počáteční měřenou délku L0,    nejmenší zkoušenou délku Lc a celkovou délku zkušební tyče Lt. 


(Pro d = 10 mm  je S0 =78,5 mm2, L0 = 50,0 mm, Lc ( 55,0 mm, Lt ( 75,0 mm).








Kontrolní otázka 2.: Šířka nepoměrné zkušební tyče b = 12,5 mm.           Určete počáteční měřenou délku L0, zkoušenou délku Lc a nejmenší volnou délku mezi čelistmi Lč pro zkušební tyč stejné šířky


(Pro b = 12,5 mm a L0 = 50,0 mm vyšlo, že Lc ( 56,25 mm a Lč = 87,5 mm).








Zkoušená délka zkušební tyče


� EMBED Equation.3  ���,


pro arbitráž  musí být � EMBED Equation.3  ���





Celková délka zkušební tyče,


obvykle � EMBED Equation.3  ���











� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





Šířka poměrné tyče;


doporučeno je 


b : a < 8 : 1








Tloušťka poměrné tyče


a > 3 mm








Výklad použitých symbolů a označení:


L0�
[mm]  �
počáteční měřená délka�
�
Lc�
[mm]�
 zkoušená délka�
�
Lč�
[mm]�
vzdálenost mezi upínacími    čelistmi zkušebního stroje�
�
Lt�
[mm]�
celková délka zkušební tyče�
�
S0�
[mm2]�
počáteční plocha příčného průřezu zkušební tyče�
�
d�
[mm]�
průměr zkoušené délky válcové zkušební tyče�
�
a�
[mm]�
tloušťka ploché zkušební tyče�
�
b�
[mm]�
šířka zkoušené délky ploché zkušební tyče�
�






Přechodový poloměr


r min ( 12  mm





Průtahoměr





� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





Není předepsána





� HYPERLINK "tahovkaD.avi" ��(�





Obr. 2: Kinematické schéma mechanického zkušebního stroje se sklonnou vahou





Vzdálenost mezi upínacími čelistmi


Lč = L0 + 3b








Zkoušená délka zkušební tyče


Lc ( L0 + b/2;


pro arbitráž musí být 


Lc = L0 + 2b








Zkoušená délka


zkušební tyče


Lc ( L0 + b/2;


v případě arbitráže musí být 


Lc = L0 + 2b








Celková délka zkušební tyče


Lt


(není předepsána)





Šířka


upínacích konců


20 ( b´ ( 40 mm 





Měřená délka


zkušební tyče


L0


(není předepsána)





Šířka zkušební tyče


b ( 20 mm








Měřená délka


zkušební tyče


L0 = 50 mm 





Průběh


zkoušky tahem





Tloušťka zkušební tyče


a ( 3 mm





Šířka zkušební tyče


b ( 20 mm








elastická


deformace  systému





Horní příčník





Střední příčník





�





Obr. 1: Mechanický zkušební stroj se sklonnou vahou (fotografie a schéma)





Obr. 5: Charakteristické rozměry zkušebních tyčí








materiál


s výraznou mezí kluzu





křehký materiál





materiál


se smluvní


mezí kluzu





materiál


s horní a dolní mezí kluzu





F





síla    








prodloužení    L





F





síla    








prodloužení    L





F





síla    








prodloužení    L





F





síla    








prodloužení    L





FeL





FeH





prodloužení   L [ mm]





F [ N ]


síla








Tvar tahového digramu


je po přepočtu F na R


a L na  stejný





ReL





ReH





deformace   [ - ]





R [ N.mm-2]


napětí








Dolní mez kluzu   � EMBED Equation.3  ���  [N.mm-2]  


je nejnižší napětí v průběhu plastické deformace (bez uvažování přechodového jevu).                                                                                                                          






































FeL





F [ N ]


síla








prodloužení L [mm]





Horní mez kluzu    � EMBED Equation.3  ��� [N.mm-2] 


je napětí odpovídající prvnímu poklesu zatížení.                                                              


Dolní mez kluzu   � EMBED Equation.3  ���  [N.mm-2]  


je nejnižší napětí v  průběhu plastické deformace


(bez uvažování přechodového jevu).                                                            






































Počáteční


přechodový


jev





prodloužení L [mm]





F [ N ]


síla








FeL





FeH





Smluvní mez kluzu  � EMBED Equation.3  ���  [N.mm-2] 


je napětí, při kterém plastické prodloužení zkušební tyče dosáhne předepsané hodnoty vyjádřené v % počáteční měřené délky L0. Symbol x v označení meze kluzu znamená násobek % počáteční měřené délky L0. 


Př.: � EMBED Equation.3  ��� je napětí způsobující plastické prodloužení o velikosti � EMBED Equation.3  ���.









































x . % L0 





F [ N ]


síla





 FP  X





prodloužení L [mm]





Pevnost v tahu  � EMBED Equation.3  ���  [N.mm-2]       












































F [ N ]


síla





Fm





prodloužení L [mm]





el














poměrná deformace  [ - ]





R 








R


 [N.mm-2]


napětí





Modul pružnosti v tahu    � EMBED Equation.3  ���  [N.mm-2], 


kde elastická deformace � EMBED Equation.3  ���;  Lel [mm] 


je elastické prodloužení zkušební tyče zjištěné pomocí průtahoměru.











� EMBED Equation.3  ���





[ % ]  





Obr. 12: Určení tažnosti pomocí tahového diagramu








prodloužení [mm]





(Lu)el





(Lu)celk.





   F


 [ N ]





(Lu)pl





II





II





� EMBED Equation.3  ���





[ % ]  .





Obr. 15: Záznam tahové zkoušky k Př. 2








Obr. 14: Záznam tahové zkoušky k Př. 1





Obr. 13: Určení kontrakce přímým měřením přetržené zkušební tyče








Magnetický držák


pro uchycení


zkušebních tyčí


z feromagnetických materiálů








Obr. 11: Určení tažnosti přímým měřením přetržené zkušební tyče








Obr. 10: Určení modulu pružnosti 








 Obr. 9: Určení pevnosti v tahu








Obr. 8: Určování meze kluzu v různých typech závislostí  F – L





� EMBED Equation.3  ���   [%]


Su  [mm2]  je nejmenší plocha příčného průřezu zkušební tyče po přetržení.











(





(





(











(





(





(





(





Obr. 3: Velikost elastické deformace systému





Obr. 4: Elektronický zkušební stroj TIRA test 2300





�





Obr. 6: Základní typy tahových diagramů kovových materiálů





Obr. 7: Tahový diagram v souřadnicích  F – L  a  R – 








PAGE  
2/23

Zkouška tahem


_1098175570.unknown

_1098207652.unknown

_1098261986.unknown

_1098262585.unknown

_1098263716.unknown

_1198308837.unknown

_1198308921.unknown

_1198308747.unknown

_1098262903.unknown

_1098262238.unknown

_1098262371.unknown

_1098262203.unknown

_1098207781.unknown

_1098208132.unknown

_1098208215.unknown

_1098208402.unknown

_1098207822.unknown

_1098207661.unknown

_1098176648.unknown

_1098207581.unknown

_1098207597.unknown

_1098178275.unknown

_1098178556.unknown

_1098178231.unknown

_1098175793.unknown

_1098175763.unknown

_1097583125.unknown

_1097583900.unknown

_1097651275.unknown

_1098168149.unknown

_1098175001.unknown

_1098167531.unknown

_1097651169.unknown

_1097651188.unknown

_1097646347

_1097583812.unknown

_1097583844.unknown

_1097583700.unknown

_1097432638.unknown

_1097435077.unknown

_1097582884.unknown

_1097582893.unknown

_1097435142.unknown

_1097578313.unknown

_1097435067.unknown

_1097435069.unknown

_1097432697.unknown

_1097435003.unknown

_1096976729.unknown

_1097409703.unknown

_1097430560.unknown

_1097430588.unknown

_1097409988.unknown

_1097401613.unknown

_1097407397.unknown

_1097401641.unknown

_1096978965.unknown

_1096974763.unknown

_1096976720.unknown

_1096198815.unknown

